**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: AZP/09/P/2020** Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 19

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również siatkę wykonaną z cPTFE, umożliwiającą implantację bezpośrednio na jelita, grubość 0,15mm, gęstość 0,9g/cm2, waga 115g/m2, rozmiar porów 2,4mm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 1 siatkę wykonaną z cPTFE, umożliwiającą implantację bezpośrednio na jelita, grubość 0,15mm, gęstość 0,9g/cm2, waga 115g/m2, rozmiar porów 2,4mm.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również siatkę o gramaturze 36g/m2, wielkość porów 1mm, grubość siatki 0,39mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 2 siatkę o gramaturze 36g/m2, wielkość porów 1mm, grubość siatki 0,39mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 pozycja 3-6 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również siatkę o gramaturze implantu 48g/m2, całkowitej grubości implantu 0,55 mm, porowatości 91,5%, wielkości porów 3,6x2,8 z wplecioną niebieską nicią o grubości 0,15 mm±0,0015mm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 3-6 siatkę o gramaturze implantu 48g/m2, całkowitej grubości implantu 0,55 mm, porowatości 91,5%, wielkości porów 3,6x2,8 z wplecioną niebieską nicią o grubości 0,15 mm±0,0015mm.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 pozycja 3 dopuści rozmiar siatki 7,5 cm x 15cm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 3 siatkę w rozmiarze 7,5 cm x 15cm.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 pozycja 4 dopuści rozmiar siatki 7,5 cm x 15cm lub 10 cm x 15cm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 4 rozmiar siatki 7,5 cm x 15cm lub 10 cm x 15cm.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 71 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści i będzie wymagał polipropylenową siatkę chirurgiczną do leczenia przepuklin, sterylną, o wadze 60g/m2, grubości 0,53mm, wielkości porów 1,5mm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 71 poz. 1 polipropylenową siatkę chirurgiczną do leczenia przepuklin, sterylną, o wadze 60g/m2, grubości 0,53mm, wielkości porów 1,5mm.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*