Zał. nr 8 do SIWZ

KARTA TECHNOLOGICZNA NR 2

Wyrównanie kolein i wyboi na drogach gruntowych profilowanych

oraz na drogach o nawierzchni żwirowej i żużla paleniskowego

Zakres stosowania

Remont stosuje się na drogach gruntowych profilowanych i ulepszonych, które uległy

deformacji (koleiny, wyboje).

Opis robót

Wyrównanie kolein i wyboi polega na:

- spulchnieniu, równaniu i profilowaniu drogi przy użyciu sprzętu mechanicznego,

- robotach ręcznych uzupełniających (usuwania z pasa drogi kamieni, grubych korzeni, zanieczyszczeń),

- zwilżeniu wodą w miarę potrzeby,

- zagęszczeniu drogi walcem

- sprawdzeniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego szablonem i łatą.

Grunt kategorii IV przyjmuje się przy profilowaniu nawierzchni żużlowych i żwirowych.

Podczas profilowania nawierzchni z żużla paleniskowego należy na wierzchnią warstwę o grubości min. 5 cm dowieść pospółkę.

Sprzęt

Do profilowania dróg gruntowych używa się: włoków, równiarek przyczepnych, równiarek

samojezdnych, walców doczepnych drogowych, walców samobieżnych (zalecane gumowe), beczkowozów lub wozów asenizacyjnych.

Warunki techniczne odbioru robót

Droga wyprofilowana powinna mieć następujące spadki poprzeczne:

- grunty ciężkie (glina, ił)                                    - 5%

- grunty średnie piaszczysto-gliniaste

(glina piaszczysta, piasek gliniasty, pospółka)    - 4%

- grunty lekkie (piasek, piasek pylasty)                - 3%

- nawierzchnia żwirowa i z żużla paleniskowego - 2,5-3,5% w części środkowej

i 6% na poboczach

Nawierzchnia musi być tak zagęszczona, aby przejeżdżający pojazd nie zostawił wyraźnych śladów.

Okres wykonania

Cały rok za wyjątkiem okresu, kiedy grunt jest zmarznięty lub plastyczny (po długotrwałych opadach). Najlepiej wiosną lub jesienią.

Normy

PN-B-04481           Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

PN-B-11111           Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka

PN-B-11113           Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

materiał niezagęszczony

x	materiał

x – głębokość

x – głębokość wyboju

y	materiał

materiał zagęszczony

y – wielkość osadzania po zagęszczeniu

y - wielkość osiadania po zagęszczeniu

| X [cm] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y [cm] | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 |
|  | Jednokrotne profilowanie z zagęszczeniem | Dwukrotne profilowanie z każdorazowym zagęszczeniem |  | Trzykrotne profilowanie z każdorazowym zagęszczeniem walcem, najlepiej gumowym |  |  |  |  |  |  |  |

Rys 12.5. Zależność między głębokością kolein i wielkością osiadania materiałów podczas profilowania