**Biuro Zamówień Publicznych**

**Pismo: BZP/271/37/2020** Myślenice dnia: 2020-07-17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho**. Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest następujące:

**Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen

Podkład trawy- lateksowy

Ciężar włókna- 14 000 Dtex

Grubość włókna- min. 390um

Wysokość włókna- min. 50mm

Ilość pęczków- 9449 (min.12 włókien w pęczku)

Ilość włókien- min.113 000/m2

Ciężar całkowity nawierzchni- min.2445gr/m2

Kolor nawierzchni- zielony

Wykaz dokumentów:

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej.
2. Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej wraz z dokumentami o w/w parametrach w celu poszerzenia konkurencyjności. Proponowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie technicznym i sportowym.

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2**

Prosimy do dopuszczenie do przetargu badań z zasypem SBR, zaznaczając, że podczas realizacji zadania będzie użyty granulat gumowy EPDM z recyklingu.

Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem podstawowego granulatu czyli SBR. Producenci badają trawy z SBR, ponieważ jest to najgorszy granulat na rynku. Jeżeli trawa jest dopuszczona do użytku z gorszym granulatem, tym bardziej będzie spełniała wymagania z lepszym granulatem.

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3**

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen

Podkład trawy- lateksowy

Ciężar włókna- min.12 000 Dtex

Grubość włókna- min. 275um

Wysokość włókna- 60mm

Ilość pęczków- min. 8800 (min.16 włókien w pęczku)

Ilość włókien- min.138 000/m2

Ciężar całkowity nawierzchni- min.2500gr/m2

Kolor nawierzchni- zielony

Proponowana przez nas trawa posiada niżej wymienione dokumenty:

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1,
2. Badania przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium dotyczące oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Proponowana przez nas nawierzchnia zapewnia, że Zamawiający otrzyma produkt bardzo dobrej jakości oraz spełniający wymagania sportowe. Nadmieniamy, że proponowana przez nas trawa syntetyczna uzyskała kilka Certyfikatów FIFA Quality.

W związku z powyższym prosimy, aby dopuścić do przetargu jako rozwiązanie równoważne trawy syntetycznej o wymienionych wyżej parametrach i dokumentach.

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4**

CZY ZAMAWIAJĄCY ZAAKCEPTUJE PRODUKT RÓWNOWAŻNY o poniższych parametrach:

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen

Podkład trawy - lateksowy

Ciężar włókna - 12 600 Dtex

Grubość włókna - min. 300um

Wysokość włókna - min. 50mm

Ilość pęczków - 10 000 (min.12 włókien w pęczku)

Ilość włókien - min.120 000/m2

Ciężar całkowity nawierzchni - min. 3060 gr/m2

Kolor nawierzchni - zielony

Taka zmiana nie ma dla Zamawiającego żadnego znaczenia, jeśli chodzi o funkcjonalność i jakość proponowanej nawierzchni. Oferowany system nawierzchni (trawa, granulat EPDM) posiada komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Mając na uwadze interes Zamawiającego prosimy o zaakceptowanie zaproponowanego systemu.

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 5.**

W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę.

 **ODP: Forma i sposób złożenia oferty został określony w specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty równoważnej**

**Pytanie 6**

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego. Jest to istotne ze względu na to, że w pierwszym postępowaniu Zamawiający dysponował znacznie mniejszą kwotą niż najniższa oferta w licytacji elektronicznej.

 **ODP: Kwota przeznaczona na realizację zamówienia zostanie przedstawiona bezpośrednio przed otwarciem ofert**

**Pytanie 7**

Umowa w §13 pkt 2 i 3 opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem „opóźnienia”.Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów „opóźnienia” na „zwłoki”. Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów.

  **ODP: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 8**

Projekt umowy w §14 ust. 4. podaje:

*W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.*

Ten zapis jest niefortunny ponieważ jest istotna różnica pomiędzy serwisowaniem a konserwacją. Serwisowanie to utrzymanie elementów w ich prawidłowej kondycji i w przypadku wad, usterek objętych gwarancją wykonywane jest nieodpłatnie natomiast w przypadku usterek powstałych z powodu niewłaściwego użytkowania, aktów wandalizmu i innych uszkodzeń mechanicznych są wykonywane odpłatnie. Jeśli chodzi o konserwację to ma ona charakter bieżącego utrzymania w odpowiedniej kondycji np. nawierzchni z trawy sztucznej, co wymaga konserwacji bieżącej (tj. częstych bieżących zabiegów w postaci czesania, stawiania włókien, utrzymywania właściwego poziomu wypełnienia) oraz okresowej konserwacji (z reguły raz na kwartał) obejmującej specjalistyczne zabiegi łącznie z dekompaktowaniem granulatu. Informujemy, że ww. zabiegi należą do obowiązków użytkownika/administratora/właściciela a nie wykonawcy.

W związku z powyższym wnosimy o:

1)wykreślenie słowa „konserwacji” z ww. cytowanego zapisu umowy oraz o doprecyzowanie serwisowania poprzez dodanie zapisu:

*Przez serwisowanie rozumie się:*

*- serwisowanie nieodpłatne - to naprawa wad, usterek objętych gwarancją wykonywane jest nieodpłatnie po zgłoszeniu przez Zamawiającego Wykonawcy.*

*- serwisowanie odpłatne – to naprawa usterek powstałych z powodu niewłaściwego użytkowania, aktów wandalizmu i innych uszkodzeń mechanicznych itp. nie objętych gwarancją wg wyceny Wykonawcy.*

2) potwierdzenie, że konserwacja trawy nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy.

   **ODP: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 9**

Wnosimy o dopuszczenie trawy sztucznej o parametrach:

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen

Podkład trawy- lateksowy

Ciężar włókna- 18 000 Dtex

Grubość włókna- 440um

Wysokość włókna- 60mm

Ilość pęczków- 9449 (min.12 włókien w pęczku)

Ilość włókien- min.110 000/m2

Ciężar całkowity nawierzchni- 3300gr/m2

Kolor nawierzchni- zielony

Trawę o ww. parametrach Zamawiający dopuścił w pierwszym postępowaniu.

  **ODP: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 10**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

 **ODP: Wg wiedzy Zamawiającego nie powinny w miejscu prac występować żadne instalacje czy kolizje**

**Pytanie 11**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

   **ODP: Tak, Zamawiający przekazał pełna dokumentację jaka posiada**

**Pytanie 12**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 **ODP: Tak**

**Pytanie 13**

Czy podbudowę może wykonać z kruszywa dolomitowego?

**ODP: Nie**